|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
| Характеристики |
|  |
| Характеристики |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|
| WYNN’S 5W40 LONGLIFE 505.01 |
|  |
| WYNN’S 5W40 LONGLIFE 505.01 универсальное масло с увеличенными интервалами замены для всех бензиновых/дизельных двигателей с системами очистки выхлопных газов (DPF + TWC/DOC). |
| Описание |
| * WYNN’S 5W40 LONGLIFE 505.01 — это на 100% синтетическое масло с присадками последнего поколения для бензиновых и дизельных двигателей, предъявляющих требования к соответствию техническим условиям «Long Life» на увеличенные интервалы замены масла, обеспечивающее оптимальную защиту систем очистки выхлопных газов.
* Это идеальное масло для увеличенных интервалов замены в соответствии с инструкциями любого производителя автомобилей. Естественный выбор для оптимальной смазки насос-форсунок и газораспределительного механизма двигателей TDI группы VAG (Audi, VW, SEAT, SKODA).
* Эксклюзивная категория «low-mid SAPS» обеспечивает пониженное содержание сульфатной золы, серы и фосфора для идеальной совместимости с DPF и каталитическими нейтрализаторами (бензиновый TWC или дизельный DOC) в современных транспортных средствах.
* Кроме того, характеристики масла обеспечивают совместимость с альтернативными видами топлива, такими как пропан и бутан.
 |
| Свойства |
| * WYNNS 5W40 LONGLIFE 505.01 обладает уникальным синтетическим составом, предназначенным для применения в качестве универсального долговечного масла категории «Long Life». Специальный состав присадок против трения, износа и окисления обеспечивает оптимальную эффективность на протяжении более длительного времени по сравнению с другими маслами аналогичного типа в любом режиме эксплуатации (загородный цикл, городской цикл) как в летний, так и в зимний периоды благодаря эксклюзивной формуле пакета присадок для сопротивления накоплению осадка, шлама и нагара.
* За счет сниженного содержания сульфатной золы, серы и фосфора по категории «Low-Mid SAPS» масло обеспечивает оптимальную защиту сажевого фильтра DPF + катализатора (DPF, DOC), исключая любые потери производительности или повышение потребления топлива в связи с засорением частицами масла в системах очистки выхлопных газов.
* В технических условиях VW505.01 уделяется особое внимание надлежащей защите насос-форсунок и газораспределительного механизма двигателей TDI группы VAG и предусмотрен специальный состав пакета присадок, содержащихся в моторном масле Wynn’s.
 |
| Спецификация |
|

|  |  |
| --- | --- |
| ACEA | C3, (A3/B4) |
| API | SN/CF |
| BMW | LL-04 |
| MERCEDES BENZ | 229.51 |
| VOLKSWAGEN | 502.00/505.01 |
| GM | DEXOS 2 |

 |
|  Технические характеристики |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика** | **Ед. изм.** | **Метод** | **Значение** |
| Цвет: | - | Визуальный | Янтарный |
| Класс | - | SAE J300 | 5W-40 |
| Плотность при 15°C | г/мл | ASTM D4052 | 0,85 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | сСт | ASTM D445 | 12,5 - 16,3 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | сСт | ASTM D445 | 82 |
| Индекс вязкости | - | ASTM D2270 | > 160 |
| Динамическая вязкость при -30°C | сП | ASTM D5293 | < 6600 |
| Динамическая вязкость HTHS при 150°C | сП | CEC-L-36-90 | > 3,5 |
| ОЩЧ | мг KOH/г | ASTM D2896 | > 6,5 |
| Летучесть по NOACK (250°C, 1 ч) | % | CEC L-40-93 | < 12 |
| Температура вспышки | °C | ASTM D92 | > 210 |
| Температура застывания | °C | ASTM D97 | < -35 |

 |
| Примечание: эти данные представляют средние значения после различных испытаний. Компания WYNN'S сохраняет за собой право на изменение или уточнение указанных данных без предварительного уведомления |

 |
| Фасовка |
| № 77934 – 1 л – RU№ 77935 – 4 л – RU№ 77930 – 208 л – RU |
|  |
|  |
|  |

 |